**Гибкая труба MF-F63**

Особо гибкие трубопроводы.

Специально разработаны для применения в вентиляции.

Не имеют запаха, антистатические.

Низкое сопротивление потока при эффективном шумоглушении.

Соответствуют гигиеническим требованиям.

Обеспечивают незначительное образование отложений грязи.

Снаружи труба гофрированная.

Простота монтажа, поскольку трубу ввиду ее гибкости можно проложить от распределителя воздуха до впускного или выпускного клапана цельно.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-F63 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Объемный расход: | 20 m³/h рекомендуется |
| Место установки: | Потолок / Fußboden / Стена |
| Материал: | Полиэтилен (PE) |
| Характеристики пластмассы: | Без ПВХ |
| Огнестойкость: | Материал с нормальной воспламеняемостью (класс E согласно DIN EN 13501-1: 2010) |
| Жесткость кольца: | ≥ 8 кН/м² согласно EN ISO 9969 |
| Вес: | 16,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 17 kg |
| Номинальный диаметр: | 63 mm |
| Внутренний диаметр: | 53,5 mm |
| Длина: | 50 m |
| Ширина: | 64 mm |
| Высота: | 64 mm |
| Глубина: | 50.000 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.082 mm |
| Высота с упаковкой: | 332 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.082 mm |
| Минимальный радиус изгиба: | 150 mm |
| Температура окружающей среды: | -20 °C до 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 рулон 50 м |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799550976 |
| Номер артикула: | 0055.0097 |

Изготовитель: MAICO

MF-F63 Гибкая труба